## Slide 1: СИСТЕМЫ ПРОФИЛЯ Т.М. «ЭКОПЛАСТ» И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Название системы : “Eco Plast™” «Классик».
Количество камер: 3 функциональные камеры в раме, створке и импосте.
Монтажная ширина: 58 мм.
Габаритная высота: 70 мм.
Перекрытие притвора: 8 мм.
Количество контуров уплотнения: 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого каучука.
Толщина внешних стенок профиля: не менее 3 мм.
Теплоизоляционные характеристики: коэффициент сопротивления теплопередачи 0,58 м 2,0 С/Вт (рама), 0,61 м 2,0 С/Вт (створка) с армированием.
Толщина стеклопакета: от 4 до 28 мм.
Шумоизоляция: от 30 до 40 дБ ( в зависимости от стеклопакета).

## Slide 2: Коммерческое предложение от фирмы «Олимпус+»
Австрийские окна
Залог успеха
Гарантия качества
3-х камерный профиль
Выгодная цена
Гибкая система скидок
Окна профильной системы «EcoPlast» |  |  | 
Изделие | Высота | Ширина | Цена
 | 1400 | 1300 | 815
 | 1400 | 2000 | 1073
 | 1400 | 1300 | 442
 | 2100 | 700 | 857
Цены указаны в грн. |  |  |